**铝合金建筑型材产品质量监督抽查结果汇总表**

| **序号** | **报告****编号** | **标称样品****名称** | **标称生产批号** | **被抽查企业名称** | **被抽查企业地址** | **标称生产企业名称** | **标称生产企业地址** | **标称商标** | **标称规格型号** | **所检项目** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | J2000177 | 铝合金建筑型材 | 2020-06-05 | 陕西高科铝业科技有限公司 | 西安市鄠邑区涝店镇赵王村 | 陕西高科铝业科技有限公司 | 西安市鄠邑区涝店镇赵王村 | GAOKE | 7001BA 1.35 6063-T5 | 合格 |
| 2 | J2000178 | 铝合金建筑型材 | 2020-06-03 | 陕西高科铝业科技有限公司 | 西安市鄠邑区涝店镇赵王村 | 陕西高科铝业科技有限公司 | 西安市鄠邑区涝店镇赵王村 | GAOKE | 7013BA 1.4 6063-T5 | 合格 |
| 3 | J2000179 | 铝合金建筑型材 | 2020-06-10 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区阎良工业园内 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区阎良工业园内 | 西飞 | NC2603G 2 6063-T5 | 合格 |
| 4 | J2000180 | 铝合金建筑型材 | 2020-06-10 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区阎良工业园内 | 西安飞机工业铝业股份有限公司 | 陕西省西安市阎良区经济开发区阎良工业园内 | 西飞 | XFN2991 1.5 6063-T5 | 合格 |
| 5 | J2000181 | 铝合金建筑型材 | 批号2427674 | 黄明学 | 西安市未央区大明宫铝型材交易中心B排65-66号 | 广东凤铝铝业有限公司 | 广东省佛山市冰凤铝业有限公司 | 凤铝铝业 | SC40H03-120 1.25 6063-T5 | 合格 |
| 6 | J2000182 | 铝合金建筑型材 | 批号180908C6004 | 陕西铭帝幕墙门窗工程有限公司 | 陕西省西安市未央区环园中路8号大明宫塑钢铝型材交易中心C排52-56号 | 陕西铭帝铝业有限公司 | 陕西省铜川市耀州区董家河工业园内 | 铭帝 | J70B28 2.5 6063-T5 | 合格 |
| 7 | J2000183 | 铝合金建筑型材 | 2020-05-14 | 西安市未央区昌隆铝材经营部 | 西安市未央区环园中路8号院D-E-32-33 | 陕西新恒大铝业有限公司 | 陕西省眉县霸王河工业园内 | 新恒大 | 602-8 1.8 6063-T5 | 合格 |
| 8 | J2000184 | 铝合金建筑型材 | 2019-08-10 | 西安市未央区奔月铝材销售部 | 西安市未央区环园中路8号院D-E-35-37 | 陕西建华铝业有限公司 | 陕西省宝鸡市眉县砖机产业园 | - | 50×25-1.2 6063-T5 | 合格 |
| 9 | J2000185 | 铝合金建筑型材 | 2020-04-06 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西卫 | 80-44勾企 1.35 6063-T5 | 合格 |
| 10 | J2000186 | 铝合金建筑型材 | 2020-04-06 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西卫 | 80-43光企 1.35 6063-T5 | 合格 |
| 11 | J2000187 | 铝合金建筑型材 | 2020-04-06 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西卫 | 80-44勾企 1.35 6063-T5 | 合格 |
| 12 | J2000188 | 铝合金建筑型材 | 2020-04-06 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西卫 | 80-43光企 1.35 6063-T5 | 合格 |
| 13 | J2000189 | 铝合金建筑型材 | 2020-04-08 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西卫 | 110Y-01幕墙立柱 3.0 6063-T5 | 合格 |
| 14 | J2000190 | 铝合金建筑型材 | 2020-04-07 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西安市西威铝业有限公司 | 蓝田县工业园区 | 西卫 | 80-43光企 1.35 6063-T5 | 合格 |
| 15 | J2000196 | 铝合金建筑型材 | 批号OPAL200526004-02 | 西安坚实铝业有限公司 | 陕西省西安市临潼区机场路东段路南 | 广东耀银山铝业有限公司 | 佛山市高明区更合镇白石工业区 | 新银 | LH007-221 1.2mm 6063-T5 | 合格 |